GB/T 6109.1-2025，GB/T 6109.5-2025，GB/T 6109.11-2025，GB/T 6109.17-2025，GB/T 6109.22-2025，GB/T 6109.23-2025新旧标准差异对照表

新版标准：

GB/T 6109.1-2025
漆包圆绕组线 第1部分：一般规定
GB/T 6109.5-2025
漆包圆绕组线 第5部分：180级聚酯亚胺漆包铜圆线
GB/T 6109.11-2025 漆包圆绕组线 第11部分：155级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线GB/T 6109.17-2025 漆包圆绕组线 第17部分：180级自粘性直焊聚酯亚胺漆包铜圆线
GB/T 6109.22-2025 漆包圆绕组线 第22部分：240级芳族聚酰亚胺漆包铜圆线
GB/T 6109.23-2025 漆包圆绕组线 第23部分：180级直焊聚氨酯漆包铜圆线
旧版标准：

GB/T 6109.1-2008
漆包圆绕组线 第1部分：一般规定

GB/T 6109.5-2008
漆包圆绕组线 第5部分：180级聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T 6109.11-2008 漆包圆绕组线 第11部分：155级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线GB/T 6109.17-2008 漆包圆绕组线 第17部分：180级自粘性直焊聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T 6109.22-2008 漆包圆绕组线 第22部分：240级芳族聚酰亚胺漆包铜圆线

GB/T 6109.23-2008 漆包圆绕组线 第23部分：180级直焊聚氨酯漆包铜圆线

GB/T 6109.1-2025
	项目序号
	标准章节
	名称
	旧标准要求内容
	新标准要求内容
	差异分析
	补充实验项目

	1
	3.2.2及附录NA.1 NA.2
	产品命名
	QZ-2/155 0.500 GB/T 6109.2
	“GB/T 6109.2 0.500 2级”或 “IEC 60317-3 0.500 Grade 2”或“QZ-2/155 0.500 GB/T 6109.2”
	增加产品表示方法
	按照实际样品进行差异检测

	2
	5电阻
	导体
	无此类要求
	漆包绕组线所用铜导体应至少符合EN1977:2013、ISO1190-1及ASTM B49-17中一个标准的要求。
	增加对裸铜导体的要求
	

	3
	表3
	导体电阻
	1）标称直径0.063mm以下电阻按表3规定范围；
2）标称直径0.063mm以上电阻不做规定；标称直径0.063mm-1.000mm不做硬性规定，在附录C中有规定值范围
（附录B线性电阻计算方法：B.1方法适用于0.063以下、B.2方法适用于0.063-1.000）
	1）标称直径0.280mm以下电阻按表3规定范围；

2）标称直径0.280mm以上电阻（最大至5.000mm）不做硬性规定，在附录C中有规定值范围；

（附录B线性电阻计算方法：B.1方法适用于0.071以下、B.2方法适用于0.071-0.280）
	更改标称直径范围对应的电阻值
	

	4
	4.3.3
	中间尺寸导体的最小漆膜厚度
	在规格表的备注中说明【表1 表2】
	增加4.3.3项，单独列出说明
	
	

	5
	13击穿电压
	击穿电压的
	1）标称直径0.100mm及以下按表8规定进行；

2）标称直径0.100mm-2.500mm及以下按表9规定进行；

3）标称直径2.500mm以上按表10规定进行
	1）标称直径0.100mm及以下要求进行细分为表8 R20（0.018-0.100）和表9 R40（0.019-0.095）；

2）标称直径0.100mm-2.500mm及以下要求进行细分为表10 R20（0.112-2.500）和表9 R40（0.106-0.950）；

3）标称直径2.500mm以上按表12规定进行（无变化）

4）部分规格和漆膜等级的电压规定值调整
	增加对击穿电压的要求（对不同规格进行细分）
	

	6
	3.2.1
	试验环境条件
	1）试验方法GBT 4074
2）除非另有规定，所有试验应在15℃-35℃，湿度45%-75%的条件下进行
	1）试验方法 IEC 60851 （新版4074与IEC 60851同等采标，附录NB）
2）除非另有规定，所有试验应在15℃-40℃，湿度25%-75%的条件下进行
	
	

	7
	3.3
	外观检测要求
	6-8倍放大镜
	6-10倍放大镜
	
	

	8
	15
	温度指数
	试验应按IEC60172在导体标称直径为1.000mm, 2级漆膜厚度的未浸渍漆包线试样上进行。
	试验应按IEC60172进行。
	更改试验条件
	

	9
	23
	针孔试验
	未规定要求
	新增要求规定了最大针孔数
	
	


GB/T 6109.5-2025
	项目序号
	标准章节
	名称
	旧标准要求内容
	新标准要求内容
	差异分析
	补充实验项目

	1
	20
	耐变压器油
	适用但未规定
	改为不适用
	
	按照实际样品进行差异检测

	2
	23
	针孔试验
	未要求
	适用
	
	


GB/T 6109.11-2025
	项目序号
	标准章节
	名称
	旧标准要求内容
	新标准要求内容
	差异分析
	补充实验项目

	1
	19
	介质损耗系数
	高频线圈漆包线要求进行此项测试
	改为可选项
	
	按照实际样品进行差异检测

	2
	23
	针孔试验
	未要求
	适用
	
	


GB/T 6109.17-2025
	项目序号
	标准章节
	名称
	旧标准要求内容
	新标准要求内容
	差异分析
	补充实验项目

	1
	17
	直焊性
	浸入时间2s
	浸入时间3s
	试验条件变化
	按照实际样品进行差异检测

	2
	23
	针孔试验
	未要求
	适用
	
	


GB/T 6109.22-2025
	项目序号
	标准章节
	名称
	旧标准要求内容
	新标准要求内容
	差异分析
	补充实验项目

	1
	20
	耐变压器油
	适用但未规定
	改为不适用
	
	按照实际样品进行差异检测

	2
	23
	针孔试验
	未要求
	适用
	
	


GB/T 6109.23-2025
	项目序号
	标准章节
	名称
	旧标准要求内容
	新标准要求内容
	差异分析
	补充实验项目

	1
	17
	直焊性
	浸入时间2s
	浸入时间3s
	
	按照实际样品进行差异检测

	2
	23
	针孔试验
	未要求
	适用
	
	


