附件1：

新旧版标准主要差异及试验要求

一、GB/T 4588-2025与GB/T 4588.1-1996、GB/T 4588.2-1996的主要差异

| 旧版标准章节 | 名称 | 旧版标准要求内容 | 新版标准章节 | 新版标准要求内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 修改标准 名称 | 无金属化孔单双面印制板分规范、有金属化孔单双面印制板分规范 | 无 | 单、双面刚性印制板分规范 |
| 无 | 增加 应用等级 | 无应用等级要求 | 4 | 按使用场景分为：1级（一般电子产品）、2级（耐用电子产品）、3级（高可靠性电子产品） |
| 无 | 增加材料 要求 | 无要求 | 5.3 | 要求印制板所使用的材料应符合GB/T 4725等材料规范和采购文件的要求 |
| 无 | 增加设计 要求 | 无要求 | 5.4 | 要求印制板应符合GB/T 4588.3等相关设计规范的要求 |
| 表I | 目检 | 对一致性、识别符号、外观和加工质量、金属化孔、导线上的缺陷、导线之间的残粒等外观要求进行了描述 | 5.5 | 对导线外观、板的外观、孔的外观的要求进行了说明，并规定了检测的方法 |
|  | 尺寸检验 | 对板的尺寸、印制插头部位厚度、孔、槽、缺口、导线宽度、导线间距、孔与连接盘不同轴度、孔中心位置偏差要求进行了定义。 | 5.6 | 对外形尺寸、板厚、孔径公差、槽、槽口尺寸、导体图形、印制插头、连接盘等尺寸要求进行了说明 |
|  | 互联电阻 | 电阻应符合有关规范的要求（仅适用于GB/T 4588.2） | 5.7.1 | 测量导线电阻，阻值要求供需双方确定 |
|  | 绝缘电阻 | 进行96小时稳态湿热处理后测量绝缘电阻，绝缘电阻值符合相关能力详细规范要求 | 5.7.2， 5.10.2 | 交收态:不小于108欧姆，湿热处理后1，2级产品不小于108欧姆，3级产品不小于5×108欧姆（试验过程施加偏压：100V）； 2级产品需进行168小时湿热处理，3级产品需进行160小时的交变湿热（试验过程施加偏压：100V） |
|  | 剥离强度 | 在常温下测量剥离强度 | 5.8.1 | 在标准大气条件下进行剥离强度，对于18μm铜箔，导线剥离强度应不小于1.0N/mm |
|  | 拉脱强度 | 在焊接操作后 | 5.8.2 | 经过三次模拟返工后拉脱强度不小于50N/mm2（标准原文拉脱强度不小于50N/mm2，实际测试中这个要求是不可能达到的，因此建议按旧版的除酚醛材料拉脱力为40N外其余材料为50N更为合理） |
|  | 翘曲度 | 曲率半径符合能力详细规范要求 | 5.8.5 | 按GB/T 4677-2002 7.3 12b方法进行检测，判定要求按供需双方商定 |
| 表I | 镀层附着力 | 胶带法（仅针对镀层），应无鼓泡或脱落痕迹 | 5.8.4 | 胶带法（针对阻焊层，文字油墨及镀层），应无脱落现象 |
|  | 镀层厚度 （印制 接触片） | 厚度符合相关规范要求 | / | 无要求 |
|  | 可焊性 （验收态） | 235℃，可焊：2s内润湿，半可焊：5~6s后不应有半润湿现象 | 5.8.6 | 235+50℃，金属化孔孔壁和连接盘应呈现良好的润湿性，焊料应覆盖金属化孔润湿整个孔壁，并向孔周围扩展润湿整个焊盘。试样表面大于95%的区域应润湿，且试样不应有分离，导电图形不应有任何其它形式的损坏（标准中未有明确的浸入时间要求）。 |
|  | 可焊性 （加速老化后） | 235℃，可焊：2s内润湿，半可焊：5~6s后不应有半润湿现象（老化条件见GB/T 4677-2002 8.2.3.2）。 |  | 当产品采购文件中有需要再进行相应老化，老化条件按GB/T 4677-2002 9.4，235+50℃，金属化孔孔壁和连接盘应呈现良好的润湿性，焊料应覆盖金属化孔润湿整个孔壁，并向孔周围扩展润湿整个焊盘。试样表面大于95%的区域应润湿，且试样不应有分离，导电图形不应有任何其它形式的损坏（标准中未有明确的浸入时间要求）。 |
|  | 耐溶剂及焊剂性 | 应无：鼓泡或分层，阻焊层或印料区域不规则的脱落，溶解，明显变色 | 5.9.1 | 试样的基材、阻焊层、绝缘层、标记层均不应有起泡、分层、溶解、明显变色、标记缺失和无法辨认等现象。 |
| 表II | 耐电压 | 应没有火花放电（试验电压由企业确定） | 5.7.3 | 当间距不小于80μm时施加500V交流电压，时间60+300s,当间距大于80μm时施加250V交流电压，时间30+300s。不应有飞弧、击穿、闪络现象(标准原文描述间距为80mm，实际应为μm更为合理) |
| / | 开路和短路 | 无要求 | 5.7.4 | 测试电阻≥10欧姆应视为开路，测试电阻≤2M欧姆应视为短路 |
| / | 涂层硬度 | 无要求 | 5.8.3 | 涂层（阻焊）硬度应不低于4H |
| / | 可燃性 | 无要求 | 5.9.2 | 可燃性应不低于所使用的覆铜箔层压板的阻燃等级 |
| / | 清洁度 | 无要求 | 5.9.3 | 离子污染应不超过1.56μg/cm2氯化钠离子当量 |
| / | 热应力 | 无要求 | 5.10.1 | 无金属化孔板承受260℃+5℃，8s浮焊，有金属化孔板承受288℃+5℃，10s浮焊 |
| / | 温度冲击 | 无要求 | 5.10.3 | 按供需双方商定的条件及评定要求进行 |

二、单、双面刚性板自愿性认证新旧版标准换版试验要求

| 变更内容 | 涉及条款 | 新、旧版标准差异说明 | 补充试验说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新标准中对绝缘电阻测试增加了不同等级的测试条件及评定要求 | 5.7.2， 5.10.2 | 旧标准所有产品统一进行96小时稳态湿热处理，新标准需根据产品等级来确定湿热处理条件，1级产品进行96小时湿热处理，2级产品需进行168小时湿热处理，3级产品需进行160小时的交变湿热后测量绝缘电阻，且1，2，3级产品在湿热处理过程中均要施加100Vdc的偏压 | 需企业确定产品等级，根据等级来确定补测条件 |
| 新标准中对于可焊性测试明确要求当采购文件中有老化要求，需在加速老化后评估可焊性 | 5.8.6 | 因客户没有明确的老化要求，以往认证不做老化处理 | 如果企业产品的采购文件中有老化要求，需补测加速老化后可焊性试验，老化条件需经企业确认 |
| 修改拉脱强度测试方法 | 5.8.2 | 旧标准对于前处理没有明确的要求，新标准要求在测试前需经过三次模拟返工（7次270℃热冲击） | 补测拉脱强度 |
| 增加涂层硬度测试要求 | 5.8.3 | 旧标准无此测试项目 | 补测涂层硬度试验 |
| 增加清洁度测试要求 | 5.9.3 | 旧标准无此测试项目 | 补测清洁度试验 |
| 增加热应力测试要求 | 5.10.1 | 旧标准无此测试项目 | 补测热应力试验 |
| 增加温度冲击测试要求 | 5.10.3 | 旧标准无此测试项目 | 按企业要求来决定是否需要补测温度冲击试验（当产品采购文件中有要求时进行，测试条件及判定要求需企业提供） |