| 序号 | 2012 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  | 变更 |  |  | 备注 | 是否需补充差异试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 标题 | 内容 | 单位 | 要求 |  | 条款号 | 标题 | 内容 | 单位 | 要求 |  | 变更类型 | 对应检测方法变更 | 检测设备变更 |  |  |
| 1 | 5.1 | / | 邻苯二甲酸酯类物质的限量 | % | A类：DEHP+DBP+BBP≤0.1，DINP+DIDP+DNOP≤0.1 B类：- |  | 5.1 | / | 邻苯二甲酸酯类物质的限量 | % | A类：DEHP+DBP+BBP≤0.1， DINP+DIDP+DNOP≤0.1 B类：DEHP+DBP+BBP≤0.1 |  | 1、增加了B类产品邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁芐酯总和的要求 2、更改试验依据标准 | 有变化：测试方法条款由6.2改为6.1，引用标准由GB24613-2009改为GB/T22048 | 无变化，为GCMS气相色谱-质谱联用仪 | 新增认证检测项目 | 如人体可触及部件涉及，需补充差异试验 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 5.2 | / | 多环芳烃类物质的限量 | 毫克/千克 | A类：BaP≤0.2、16种PAH总量≤1 B类：BaP<、16种PAH总量<10 |  | 新增条款 | 测试方法增加6.2 GB/T 40968 | 有变化，检测设备为GCMS气相色谱-质谱联用仪:EI源 | 新增认证检测项目 | 如人体可触及部件涉及，需补充差异试验 |
| 3 | 5.2 | / | 可迁移元素物质的限量 | 毫克/千克 | A类：Pb≤90、Cr≤60、Cd≤75、Hg≤60、Sb≤60、Se≤500、Ba≤1000、As≤25 B类：Pb≤90、Cr≤60、Cd≤75、Hg≤60 |  | 5.3 | / | 可迁移元素物质的限量 | 毫克/千克 | A类：Pb≤90、Cr≤60、Cd≤75、Hg≤60、Sb≤60、Se≤500、Ba≤1000、As≤25 B类：Pb≤90、Cr≤60、Cd≤75、Hg≤60 |  | 1、条款号变更 2、更改试验依据标准 | 有变化：2012版对于可提供乐器表面涂覆用色漆、清漆及其调和物的产品，按GB/T 3186-2006中第4章、第6章规定方法取样和制备，然后按GB 24613-2009中附录B的规定进行。对于不可提供乐器表面涂覆用色漆、清漆及其调和物的产品，按GB 6675-2003中第4章、第6章规定方法取样和制备，然后按GB 2 4613-2009中附录B的规定进行。2022版中按GB 6675.4-2014中8.2~8.9进行制备和提取 | 表述有所变化，由“检出限适当(见B.6)的分析仪器(如原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体原子发射光谱仪等)。”变为“对按第9章规定的检出限进行元素分析所需的试剂,材料和仪器,本章并未作出建议。" 一般使用：ICP-OES，ICP-MS等 | 新增认证检测项目 | 如人体可触及部件涉及，需补充差异试验 |
| 4 | 5.3 | / | 挥发性有害物质限量 | 毫克/立方米 | 甲苯≤0.20、二甲苯≤0.20、苯≤0.11、总挥发有机化合物≤0.60、甲醛≤0.08 |  | 5.4 | / | 苯系物、总挥发有机化合物及甲醛物质的限量 | 毫克/立方米 | 甲苯≤0.20、二甲苯≤0.20、苯≤0.11、总挥发有机化合物≤0.60、甲醛≤0.08 注：外轮廓不同部位体积相加的综合≤0.003m³的产品不受此限. |  | 1、条款号变更 2、由“挥发性有害物质限量”改为“苯系物、总挥发有机化合物及甲醛物质的限量” 3、更改试验依据标准 | 有变化： 1、2012版中测试原理要求0.5小时内完成采集舱内气体。2022版要求1小时内完成采集舱内气体。 2、甲醛：引用标准由GB/T18204.26-2000变更为GB28489-2022附录D，主要方法仍为酚试剂分光光度计法。 苯系物：引用标准由GB11737变更为GB50325-2020附录D 总挥发有机化合物：引用标准由GB50325-2010中的附录G，变更为GB50325-2020附录E | 苯系物检测设备由HJ-VI型热解析仪变更为HJ-VI-1P自动二次热解析仪 |  | 是 |
| 5 | / | / | / | / | / |  | 5.5 | / | 芳香胺染料、四氯苯酚、五氯苯酚物质的限量 | 毫克/千克 | 芳香胺染料和四氯苯酚不得检出；五氯苯酚≤5 |  | 新增条款 | 测试方法增加6.5 1、纺织物中芳香胺染料GB/T17592和GB/T23344 2、皮革和毛皮材料中芳香胺染料GB/T19942 3、纺织物、纸质材料中四氯苯酚和五氯苯酚GB/T18414 4、皮革和毛皮材料中五氯苯酚GB/T22808 5、木材材料中五氯苯酚LY/T1985 | 1、检测设备为高效液相色谱仪,配有二极管阵列检测器(DAD)、气相色谱仪,配有质量选择检测器(MSD)。 2、检测设备为具有梯度控制的高效液相色谱仪(HPLC),配有DAD或MS检测器、或气相色谱仪(GC),配有质量选择检测器(MSD)、或毛细管电泳仪(CE),配有DAD检测器、或 薄层色谱仪(TLC)或高效薄层色谱仪(HPTLC)。 3、检测设备为气相色谱仪:配有质量选择检测器(MSD)、或气相色谱仪:配有电子俘获检测器(ECD) 。 4、检测设备为气相色谱仪(GC),带有ECD或MSD。 5、检测设备为气相色谱:配有电子捕获检测器(ECD)。 | 新增认证项目 | 如人体可触及部件涉及，需补充差异试验 |